1、主要内容及适用范围

本规则规定了ZX7系列逆变式弧焊电源主控板的调试检验规则、试验方法及测量仪器。

2、调试检验用设备及仪器

ZX7系列弧焊电源控制板调试台                       一台

示波器                               TDS210         一台

万用表                               VC9805         一块

万用表达式                           MF-47          一块

3、调试检验项目、要求及方法

3.1外观

元件插装正确完整,紧固件紧固牢靠,焊点均匀、饱满，无虚焊，工艺美观。

3.2其它调试检验项目

| 项 目 | 要 求 | 条 件 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | A1（6）的电位 | 9±0.5V | 插上所有插头，通电。 |
|  | N9输出，A2（2）电位 | 15V±0.5V |  |
|  | M8（3#）输出电位 | -15V±0.5V |  |
| 焊接电流给定 | U4（7#）电位 | 10±0.02V | 电流给定最大，调节W2。 |
| 推力电流给定 | U4（1#）电位 | 10±0.02V | 推力给定最大，调节W1。 |
| 反馈零点调整 | U12（7#）电位 | ±2mv | 无电流反馈，调节W7。 |
| 额定电流显示 | ZX7-315 | 315±1 | 显示开关置于“A”侧，给定电流最大。调节W4。 |
|  | ZX7-400 | 400±1 |  |
|  | ZX7-500 | 500±1 |  |
|  | ZX7-630 | 630±1 |  |
| 遥控显示信号 | ZX7-315 | 1.61±0.01V | 同上。 测试V5阳极电位。调节W3。 |
|  | ZX7-400 | 2.04±0.01V |  |
|  | ZX7-500 | 2.55±0.01V |  |
|  | ZX7-630 | 3.21±0.01V |  |
| 最小电流显示 | 20±1(630为50±1) | 给定电流最小，调节W8 |
| 空载电压 | 80±5V | 显示置于“V”侧 |
| 电压反馈测试 | A5（4）的电位 | ≤0.1V | 手弧，压下电压反馈按钮 |
| 电流反馈测试 | A5（4）的电位 | ≤0.1V | 压下电流反馈按钮 |
| 热保护测试 | A5（4）的电位 | ≤0.1V | 弹开热保护按钮 |
|  | 热保护灯亮 |  |
| TIG状态测试(适用于ST、STG) | 送气灯亮。 第一次按下TIG按钮，空载电压减小至0； 从空载电压减小开始，滞后10±2S，送气 灯灭。 第二次按下TIG按钮，送气灯亮1±0.5S后高频灯点亮1±0.5S； 弹开TIG按钮，空载电压减小至0。 | S/T开关由S打至TIG |

附：主按板调试检验记录表

ZX7系列弧焊电源控制板调试台原理图